- WIADOMOŚCI OGÓLNE

W większości zagadnień technicznych, obciążenia poszczególnych części maszyn, czy też całych konstrukcji zmieniają się w stosunkowo krótkim czasie, tak w stosunku co do wielkości jak i kierunku. Zmiany te zachodzą na skutek rozruchu, hamowania lub też od obciążeń siłami okresowo zmiennymi.

Obciążenia takie nazywamy obciążeniami dynamicznymi w odróżnieniu od statycznych, których wielkości i kierunek nie ulegają zmianie z upływem czasu, a wzrost ich odbywa się powoli i łagodnie.

W zależności od przyspieszeń obciążenia dynamiczne mogą być stałe lub zmienne. Przy zmiennych przyspieszeniach przez długi okres czasu zniszczenie konstrukcji może nastąpić na skutek zmęczenia. W przypadku bardzo dużych przyspieszeń, wywołujących gwałtowne zmiany prędkości badanej próbki czy też części konstrukcyjnej, mamy do czynienia ze zjawiskiem udaru.

Praktyka wykazała, że wielkości charakteryzujące własności materiału lub elementu konstrukcyjnego, otrzymane na podstawie statycznych prób wytrzymałościowych, nie są dostatecznym kryterium oceny ich własności przy obciążeniu dynamicznym.

Np. znane są wypadki pękania elementów konstrukcyjnych narażonych na uderzenie bez uprzedniego odkształcenia, jakkolwiek były wykonane z materiału o doskonałych własnościach plastycznych, wykazanych przy obciążeniu statycznym. Dlatego jeżeli części konstrukcyjne w czasie pracy będą narażone na obciążenia dynamiczne, należy przeprowadzić na nich lub na próbkach wykonanych z tego samego materiału, próby dynamiczne np. przez uderzenie.

Próby udarowe mają głównie na celu stwierdzenie czy i w jakim stopniu zwiększenie szybkości obciążenia, a zatem i szybkości odkształcenia, wpływa na przejście materiału w stan kruchości. Doświadczenia wykazują, że metale przy zwiększonej szybkości odkształcenia wykazują oprócz tego ogólną tendencję do podwyższania granicy plastyczności i wytrzymałości.

Wyniki prób dynamicznych w dużej mierze zależą od temperatury, w jakiej przeprowadzono badanie. Ogólnie- niska temperatura wpływa na przejście materiału w stan kruchości. W podwyższonych temperaturach istnieją pewne charakterystyczne przedziały temperatur, w których przejawia się skłonność metalu do kruchości, co praktycznie wykrywa się za pomocą udarowego zginania w podwyższonej temperaturze.

Przeprowadzenie prób w obniżonych lub podwyższonych temperaturach, wymaga specjalnej aparatury.

Próby udarowe służą również często jako kontrola jakości przeprowadzonej obróbki cieplnej czy wykrywanie wad materiałowych.

Do ogólnie stosowanych w technice prób udarowych należą:

- udarowa próba rozciągania,

- udarowa próba ściskania,

- udarowa próba zginania,

W praktyce najczęściej stosuje się udarową próbę zginania, która może być wykonana na próbkach bez karbu lub na próbkach z karbem. W tym ostatnim przypadku nosi ona nazwę próby udarności.

Cechą charakterystyczną badań udarowych jest fakt, że pozwalają one na dokładniejsze określenie zmian własności wytrzymałościowych materiału poddanego procesom technologicznym, niż na to pozwalają próby statyczne. Na przykład w przypadku określenia udarności blachy walcowanej otrzymuje się różne wyniki w zależności od położenia próbki względem kierunku walcowania.

Zgniot obniża udarność stali w temperaturze pokojowej i to tym bardziej, im większy jest jego stopień.

Wzrost zawartości węgla w stalach podeutektoidalnych gwałtownie obniża udarność w temperaturze pokojowej zarówno w stanie wyżarzonym, normalizowanym, jak i ulepszonym cieplnie. Odwęglanie powierzchni stali powoduje podwyższenie udarności, nawęglanie zaś - jej obniżenie.

2. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z próbą udarności stali, przeprowadzenie próby, a następnie określenie udarności badanego materiału.

Próba udarności polega na złamaniu – jednym uderzeniem młota wahadłowego – próbki z karbem o przypisanym kształcie i wymiarach, podpartej na obu końcach, w warunkach określonych normą               PN-79/H-04370 i pomiarze pracy zużytej na jej złamanie (rys. 1).

Rys. 1 Wymiary charakterystyczne dla próby udarności.

Udarność wyraża się stosunkiem pracy zużytej na złamanie próbki do pola powierzchni jej przekroju poprzecznego w miejscu karbu:

KC = KSo [Jcm2]                                          (1)

Gdzie:

- K [J] - jest pracą zużytą na złamanie próbki,

- So [cm2] – polem powierzchni przekroju poprzecznego próbki w miejscu karbu mierzonym przed próbą.

3. PRÓBKI DO PRÓB UDARNOŚCI.

Polska norma PN-79/H-04370 przewiduje do prób udarności trzy typy próbek:

- typu Mesnager (rys. 2),

- typu ISO –Charpy U (rys.3) stosowaną do określania udarności materiałów bardzo ciągliwych,

- typu ISO – Charpy V (rys. 4).

Rys.2 Próbki typu Mesnager.

Rys.3 Próbki typu Charpy V.

Rys.4 Próbki typu Charpy V.

Jeśli z elementów nie można wyciąć próbki o szerokości 10 mm lub, jeśli złamanie próbki wymaga energii powyżej 300J, stosuje się próbki typu Mesnager i ISO – Charpy V o szerokości 7,5 mm lub 5,0 mm.

Czasami, w przypadku specjalnych przepisów odbiorczych, stosowane są próbki o innym sposobie zamocowania oraz o innym kształcie i wymiarach niż przedstawiono to na rys.1do 4.

Przykładowo, na rys. 5 przedstawiono sposób zamocowania oraz wymiary próbki typu Izoda. Próbka ta nie jest jednak objęta Polską Normą.

Rys.5 Przykład zamocowania i wymiary próbki typy Izoda.

Liczbę próbek potrzebnych do badań, miejsce ich pobrania oraz położenie osi karbu i próbki ustalają normy przedmiotowe lub warunki techniczne.

Odcinki próbne, z których wykonujemy próbki, należy wycinać „na zimno” na obrabiarkach do skrawania metali. Unikać należy przy tym miejscowego nagrzania lub zgniotu, które mogłyby zmienić własności próbki. Dopuszczalne jest wycinanie odcinków próbnych za pomocą palnika acetylenowego lub nożyc, ale należy wówczas przewidzieć taki naddatek przeznaczony do usunięcia za pomocą obróbki wiórowej, aby mieć pewność, że własności materiału samej próbki nie uległy zmianie.

Obróbka samych próbek powinna być całkowicie wiórowa. W pewnych przypadkach, przewidzianych w normach przedmiotowych, dopuszcza się pozostawienie jednej z bocznych powierzchni surowej, a dla wyrobów o grubości nominalnej 10 mm i poniżej – obydwu powierzchni surowych. Gładkość powierzchni próbki wywiera pewien, choć nieznaczny wpływ na udarność.

Karb wykonuje się za pomocą frezowania lub wiercenia i przecinania. Niedopuszczalne są na dnie karbu rysy wzdłużne widoczne nieuzbrojonym okiem, pochodzące od obróbki wiórowej. Promień zaokrąglenia i głębokość karbu mają bardzo duży wpływ na udarność próbki.

Wyniki prób udarności są porównywalne tylko dla próbek o jednakowym kształcie.

Nacięcie karbu na próbce wykonuje się w celu wywołania spiętrzenia naprężeń powodującego pęknięcie próbki wykonanej z materiału plastycznego. Przeprowadzenie próby udarności próbki bez karbu wykonanej z takiego materiału byłoby w ogóle niemożliwe, ponieważ próbka uległa by tylko zgięciu.

Nie należy stosować do badań: próbek skrzywionych i z pęknięciami hartowniczymi, próbek z wgniotami i zadziorami na krawędziach.

4. URZĄDZENIA DO BADAŃ UDARNOŚCI.

(młot wahadłowy)

Do przeprowadzania prób udarności używa się młotów wahadłowych typu Charpy (rys.6). w zależności od rodzaju badanego materiału i rozmiarów próbki, stosuje się młoty o zakresach: 2500, 750, 300, 100, 70, 30, 10, 5 i 0,4 J, przy czym przeważnie każdy z nich można nastawić na dwa zakresy. Nastawienie zakresu odbywa się przez zmianę ciężaru samego wahadła lub zmianę kąta wzniesienia ramienia wahadła.

Zasadnicza częścią młota jest wahadło złożone z ramienia (3), na końcu którego zawieszony jest główny ciężar (4) w postaci płaskiej tarczy.

Rys.6 Młot wahadłowy.

Wahadło przed próbą podnosi się ręcznie lub przy dużych młotach za pomocą silnika do górnego początkowego położenia określonego kątem  (na ogół ~160o).

Przy swobodnym opadaniu wahadła, w położeniu pionowym posiada ono największą energię kinetyczną, której wielkość jest cechą charakterystyczną danego młota, zależną od jego rozmiarów i konstrukcji. Jeżeli opadające wahadło nie napotka żadnej przeszkody, to przy pominięciu tarcia w łożyskach i oporu powietrza wychyliłoby się ono w drugim kierunku o ten sam kąt, na jaki było wzniesione (zasada zachowania energii).

Jeśli natomiast w położeniu pionowym uderza o próbkę opartą na dwóch podporach to pewna część energii wahadła zostaje zużyta na złamanie próbki, pozostała zaś na wychylenie wahadła w kierunku przeciwnym. Praca zużyta na złamanie próbki jest różnicą energii potencjalnej dwóch skrajnych położeń wahadła:

# K = Ep1 – Ep2                     (2)

Gdzie:

- K - praca zużyta na zniszczenie próbki przez uderzenie.

Różnicę energii potencjalnej (Ep1– Ep2) wyliczamy jako iloczyn całkowitego ciężaru wahadła G (tarczy i ramienia) i różnicy wysokości środka masy wahadła w dwóch skrajnych położeniach (rys. 6), zatem powyższy wzór przyjmie postać:

K = G (h1 – h2)                     (3)

Położenie wahadła określa się przeważnie za pomocą kąta , toteż wielkość h1i h2 w wyżej podanym równaniu wyrażamy jako funkcję R (rys.6) i kąta . R – oznacza tu odległość środka masy od osi obrotu wahadła.

Z rys. 6 odczytujemy następujące zależności:

h1 = R (1 - cos), h2 = R (1 - cos)                 (4)

po wstawieniu tych zależności do równania 3 otrzymamy:

K = G R (cos - cos)                       (5)

Powyższe równanie określa pracę zużyta na złamanie próbki przy pominięciu strat, jakie powstają w czasie próby na skutek tarcia w łożyskach, oporu powietrza itp.

## Praktycznie wielkość K odczytuje się wprost w J na odpowiedniej skali, po której porusza się wskazówka wprawiona w ruch przez ramię wahadła w zależności od kąta .

5. BUDOWA MŁOTA

## Próby udarności przeprowadza się na młotach wahadłowych  typu Charpy (rys 8) lub innych. Największa energia uderzenia młota nie powinna przekraczać 300J. Dopuszcza się stosowanie młotów o mniejszej energii uderzenia. Należy wówczas w oznaczeniu podać wskaźnik wyrażający wartość stosowanej energii uderzenia.

Prędkość noża wahadła w chwili uderzenia wynosi:

v2gh= 4,5 do 7 m/s,                   (6)

gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim, h – wysokość wzniesienia noża wahadła przed złamaniem próbki.

Na rys. 8 przedstawiającym omawiany młot 1 oznacza podstawę młota, 2- wahadło, 3 – próbkę, 4 – skalę, 5 – wskazówkę, 6 – dźwignię hamulca, 7 – zaczep z trzpieniem blokującym.

Rys.8 Młot wahadłowy typu Charpy.

6. PRZEBIEG BADANIA.

W zależności od spodziewanej udarności badanej próbki ustala się zakres młota na 150 lub 300 J. Następnie sprawdza się wskazania młota, opuszczając go swobodnie z najwyższego położenia. Przy prawidłowym działaniu młota, wskazówka powinna dojść na skali do zera. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, należy dźwignię zabierającą wskazówkę tak ustawić, by wskazówka doszła do zera skali. Przy badaniu próbki znormalizowanej 55x10x10 mm, odległość pomiędzy podporami powinna wynosić 40 ± 0,5 mm. Do warunków przeprowadzenia próby należy wykonanie dokładnego pomiaru badanej próbki, a w szczególności karbu oraz kontrola kształtu karbu.

Badaną próbkę ustawia się na podporach,tak, aby:

- przylegała do poziomej i pionowej płaszczyzny podpór,

- karb znajdował się w połowie odległości między podporami,

- uderzenie młota nastąpiło w płaszczyźnie symetrii karbu od strony przeciwnej do strony karbu.

Sprawdzenie środka położenia wahadła jak i środkowego ułożenia próbki na podporach, dokonuje się za pomocą odpowiedniego szablonu.

Rys. 9 Sprawdzenie środkowości uderzenia wahadła.

Ze względu na bezpieczeństwo, nastawienie podpór, jak i ustawienie na nich próbek powinno odbywać się przy wychyleniu wahadła o niewielki kąt i utrzymaniu go w tym położeniu za pomocą kołka drewnianego wstawionego między ramię wahadła i obudowę młota. Niedopuszczalne jest ustawienie próbki przy wahadle wzniesionym na całkowitą wysokość.

Po ułożeniu próbki, zamocowuje się wahadło w górnym początkowym położeniu za pomocą zapadki (7), zaś wskazówkę (5) sprowadza się do położenia początkowego. Następnie zwalnia się wahadło z zapadki, młot opadając łamie próbkę, po czym wychyla się o kąt . Po zatrzymaniu wahadła za pomocą urządzenia do hamowania, odczytuje się z położenia wskazówki na skali, pracę zużytą na złamanie próbki. Wartość udarności oblicza się na podstawie wzoru

KC = KSo[Jcm2]                     (7)

z dokładnością 10Jcm2.

Ponieważ na wartość udarności ma duży wpływ szybkość obciążenia próbki i temperatura badania, przez to norma PN-79/H-04370 ustala, że szybkość wahadła w chwili uderzenia powinna wynosić 5-7 m/s, zaś temperatura próbki 20 ± 5oC. Jeśli temperatura jest inna niż określa norma, należy ją wpisać na blankiecie ćwiczeniowym.

7. OMÓWIENIE WYNIKÓW PRÓBY.

Jeśli złom próbki wykazuje pęknięcia hartownicze (kontrola obróbki cieplnej) lub nie przebiega w płaszczyźnie symetrii karbu, próbę uważa się za nieważną. Przy przejściu próbki pomiędzy podporami, lecz niecałkowitym jej złamaniu, należy zaznaczyć w uwagach „ nie złamała się”. A otrzymaną wartość udarności podaje się w nawiasie.

Pomiędzy udarnością a rodzajem złomu, istnieje pewna zależność. Dlatego obserwacja złomów ma duże znaczenie przy określaniu własności mechanicznych badanego materiału oraz rodzaju wad materiałowych. Rozróżnia się w tym przypadku trzy charakterystyczne rodzaje złomów:

- Złom rozdzielczy – gdy pęknięcie nastąpiło przy znacznych odkształceniach plastycznych. Wygląd złomu – matowy i włóknisty (rys.10).

- Złom kruchy – gdy pęknięcie nastąpiło bez widocznego odkształcenia plastycznego. Wygląd złomu – ziarnisty, błyszczący (rys.11).

- Złom z rozwarstwieniem, wskazującym na anizotropowość materiału spowodowaną przeróbką plastyczną, na pasma zanieczyszczeń lub na inne wady materiałowe (rys.11)

Rys.10 Złom rozdzielny.

Rys.11 Złom kruchy.

Rys.12 Złom z rozwarstwieniem.

Złom oznacza się jak przy próbie rozciągania, dodając oznaczenie Cg (ciągliwy) przy złomie rozdzielczym, zaś K przy kruchym. Trzeci rodzaj złomu opisuje się słownie w uwagach.

Złom rozdzielczy charakteryzuje duża udarność, której odpowiada duże wydłużenie i przewężenie przy statycznej próbie rozciągania (metale plastyczne), zaś złom kruchy – bardzo mała udarność             (metale kruche). Wielkość udarności charakteryzuje zatem między innymi i własności plastyczne badanego materiału przy dynamicznym obciążeniu. Mała udarność materiału, który przy statycznej próbie wykazał własności plastyczne, świadczy o skłonnościach danego materiału do przejścia w stan kruchości przy obciążeniu dynamicznym. Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne, gdyż zniszczenie danego elementu w czasie pracy zachodzi bez uprzednich odkształceń plastycznych. Dlatego też jednym z najważniejszych zadań próby udarności jest określenie skłonności danego materiału do przejścia w stan kruchości.

Próba udarności ma duże znaczenie dla kontroli jakości obróbki cieplnej i plastycznej. Skłonność materiału do stanu kruchości (mała udarność) po obróbce cieplnej lub plastycznej, może być spowodowana wytworzeniem się struktury gruboziarnistej (przegrzanie, rekrystalizacja), kruchością odpuszczania lub też innymi wadami wynikającymi z nieprawidłowego przebiegu procesu ulepszania danego materiału. W podobny sposób wpływa na udarność zjawisko starzenia się stali.

Ujemną stroną próby udarności jest duża zależność jej wyników nie tylko od własności mechanicznych badanego materiału, lecz i od warunków przeprowadzenia próby (szybkość obciążenia, temperatura, dokładność ustawienia próbki itp.) i wykonania samych próbek a w szczególności karbu.

Działanie karbu jest wielorakie, wywołuje bowiem spiętrzenia naprężeń oraz przestrzenny stan naprężeń o dodatnich głównych naprężeniach (rys.13).

Rys. 13 Składowe stanu naprężeń w pobliżu karbu

Stosunek pomiędzy podłużnym i poprzecznym naprężeniem rośnie ze wzrostem ostrości i głębokości karbu. Naprężenia te ograniczają odkształcenia plastyczne materiału próbki, koncentrując je do niewielkiego obszaru tuż przy karbie. Powoduje to pochłonięcie energii uderzenia tylko przez ten niewielki obszar materiału, a tym samym zmniejszenie udarności.

Wszystkie otrzymane wyniki w czasie próby, uwagi i spostrzeżenia odnośnie wykonania próbek, warunków przeprowadzania próby, opis złomu i wnioski, należy umieszczać w blankiecie ćwiczeniowym.

8. WYKONANIE SPRAWOZDANIA.

Podczas wykonywania ćwiczenia w sprawozdaniu należy podać:

- Zastosowanie i rodzaj prób udarowych;

- Cel ćwiczenia i rodzaj prób udarności;

- Rysunek próbki typu Mesnager;

- Warunki pobierania i przygotowania próbek;

- Rysunek młota Charpy`ego;

- Wyprowadzenie wzoru na wartość pracy zużytej na złamanie próbki

K=GR (cos - cos) [N.m]

w którym:

- G [N]-  jest ciężarem wahadła młota (sprowadzonym do środka powierzchni zetknięcia noża wahadła z próbką),

- R [m] – długością ramienia wahadła młota (odległość od osi obrotu wahadła młota do środka powierzchni zetknięcia noża wahadła z próbką),

-  [rad] – kątem wzniesienia wahadła młota przed uderzeniem,

-  [rad] – kątem wzniesienia wahadła młota po złamaniu próbki;

- Kryteria oceny wyników próby i rodzaju złomów;

- Wyniki uzyskane z pomiarów;

- Uwagi i wnioski.

- PRÓBA UDARNOŚCI W NISKIEJ                                                                                                                                                                                                                                       TEMPERATURZE.

Jest ona wykonywana zgodnie z PN-79/H-04371. Wyniki próby oznacza się jako KCUt  lub KCVt z dodatkowym opisem jak w temperaturze pokojowej (t określa temperaturę badania w oC). Próbki przed założeniem na podpory młota są oziębiane do temperatury niższej o ok. 2 do 6 oC od temperatury badania w tych samych ośrodkach, co próbki poddawane rozciąganiu w obniżonej temperaturze. Można do tego celu wykorzystać również odpowiednie naczynie przedstawione na rys.14.

Rys. 14 Schemat stanowiska do oziębiania próbek: 1- naczynie metalowe, 2- mieszadło, 3- pokrywa, 4- izolacja, 5- próbka, 6- siatka, 7- termometr, 8- ciecz oziębiająca.

11. PRÓBA UDARNOŚCI W PODWYŻSZONE TEMPERATURZE.

Jest ona przeprowadzana zgodnie z PN-79/H-04372. Próbki do badań w zakresie temperatury do 100 oC nagrzewa się w wodzie, do wyższej temperatury – w piecach elektrycznych muflowych lub niekiedy w innych warunkach. Nagrzane próbki przenosi się i układa na podporach młota. Temperatura nagrzewania jest odpowiednio wyższa od temperatury badania, ponieważ w czasie przenoszenia następuje schłodzenie próbki o kilka, a nawet kilkadziesiąt stopni, w zależności od założonej temperatury badania. W zakresie między temperaturą nagrzewania i badania nie mogą zachodzić w badanej stali lub stopie przemiany fazowe wpływające na zmianę własności. Temperaturę badania t w oC podaje się w indeksie.

ARKUSZ OCENY PRZEPROWADZONEJ PRÓBY UDARNOŚCI.

| Data: |  |  | Próbka: |  | Młot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał badany: |  |  | Temperatura badania: |  | Energia młota: |
| Pomiary: |  |  |  |  |  |
| Nr | Kąt [o] | Energia [J] |  | Wynik próby |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| Wynik próby: Dla badanych próbek wynosi: |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |